《喜顺来》牌

《蒸压加气混凝土砌块专用抹面砂浆》

产品简介：

《喜顺来》牌蒸压加气混凝土砌块专用抹面砂浆以水泥胶凝材料、砂骨料、掺合料、高分子聚合物、抗裂纤维等材料高度充分混合而成，是专为加气砌块等新型墙体材料抹面施工设计生产的专用砂浆。

产品特征：

1、以干法工艺施工，省去界面处理层，只需做好墙体基层处理后直接抹面，抹面砂浆为一次完成（粉刷厚度8-10mm）；2、简化施工工序，无需满挂钢网，提高施工效率；

3、薄层施工，减少砂浆用量，增加室内空间，经济实用；

4、外墙抹面砂浆具有较好的透水性和防水性，可适应加气砌块表面强度较低，即“软”抹面的要求。

技术性能：

《蒸压加气混凝土砌块专用抹面砂浆》技术性能

| 检测项目 |  | 单 位 | 技术要求 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干密度 |  | Kg/ m3 | ≤1800 | 1686 |
| 分层度 |  | mm | ≤20 | 8 |
| 凝结时间 |  | h | 贯入阻力达0.5MPa时，3-5h | 4.0 |
| 抗压强度 |  | MPa | ≥5.0 | 6.3 |
| 粘接强度 |  | MPa | ≥0.2 | 0.50 |
| 抗冻性 F25 | 质量损失 | % | ≤5 | 1 |
|  | 强度损失 | % | ≤20 | 8 |
| 收缩性能 |  | mm/m | ≤1.1 | 0.46 |
| 重量吸水率 |  | % | ／ | 5.3 |

广西横县恒丰建材有限责任公司

二0一五年八月二十五日