《喜顺来》牌

《界面处理剂》

产品简介：

《喜顺来》牌界面处理剂是由水泥、砂骨料、乳胶粉为主要胶结料辅以多种添加剂（如纤维素）等材料均混而成的新型高强粉状胶黏剂，与普通界面剂相比，具有超强的粘结力、优良的耐水性、耐老化性、提高抹灰砂浆对基层的黏结强度，可有效避免抹灰空鼓、脱落、收缩开裂等弊病。

应用范围：

《喜顺来》牌界面处理剂主要用于处理混凝土、加气混凝土、灰砂砖及粉煤灰砖等表面，解决由于这些表面吸水特征或光滑引起界面不易黏结，抹灰层空鼓、开裂、剥落等问题，可以大大增强新旧混凝土之间以及混凝土与抹灰砂浆的黏结力。可以取代传统混凝土表面的凿毛工序，改善加气混凝土表面抹灰工艺，从而提高工程质量，加快施工进度、降低劳动强度，是现代施工不可缺少的配套材料。

产品技术性能：

《界面处理剂》技术性能

| 项 目 |  | 单位 | 技术要求 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘接强度 （与水泥砂浆） | 标准状态 | MPa | ≥0.5 | 0.7 |
|  | 浸水状态 | MPa | ≥0.3 | 0.5 |

广西横县恒丰建材有限责任公司

二0一五年八月二十五日